Індивідуальні завдання для дистанційного навчання

З дисципліни «Металознавство»

для студентів групи ПРО-01-12

Білет № 1

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 2

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 3

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 4

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 5

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 6

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 7

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 8

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 9

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 10

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 11

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 12

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 13

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 14

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 15

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 16

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 17

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 18

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 19

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 20

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 06 вересня 2013 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 21

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 03 вересня 2008 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 22

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 03 вересня 2008 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 23

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 03 вересня 2008 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 24

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 03 вересня 2008 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 25

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 03 вересня 2008 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 26

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 03 вересня 2008 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 27

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 03 вересня 2008 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 28

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 03 вересня 2008 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 29

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 03 вересня 2008 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

Білет № 30

Відтворити дану діаграму та зробити наступні завдання: Описати діаграму по схемі: позначити всі одно- та двофазні області; визначити тип діаграми; визначити тип трифазної рівноваги. Для кожного із двох сплавів описати докладно процес кристалізації. Дати кожному сплаву відповідну назву. Для кожної точки, що розглядається, визначити склад фаз за допомогою правила важеля. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після тривалого охолодження. Нарисувати мікроструктуру сплавів при кімнатній температурі після прискореного охолодження.

Критерій оцінки: по 12-ти бальній системі: 1 питання – 2 бали.

Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана:

протокол № 1 від 03 вересня 2008 р.

Зав. кафедрою          		____________ 		Куцова В.З.

Викладач	 			___________ 		Федоркова Н.М.

# Text boxes

II

I

II

I

I

II

I

I

II

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I     II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II