МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА,

методические указания и контрольные задания

к изучению дисциплины “Физико-химические измерения” для студентов

направления 6.051002 – «Метрология, стандартизация та сертификация», специализация МГ901 заочной формы обучения

Днепропетровск НМетАУ 2013

УДК 669: 658. 652. 012.7

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания к изучению дисциплины “Физико-химические измерения” для студентов направления 6.051002 – «Метрология, стандартизация та сертификация», специализация МГ901 заочной формы обучения / Сост.: В.В. Величко, Н.М. Великонская, Ю.Д. Стогний - Днепропетровск: НМетАУ, 2013 -  68 с.

Изложены рабочая программа, основные методы и законы аналитической химии, приведены методы расчетов по основным разделам аналитической химии и аналитического контроля металлургического производства. Представлены решения типовых задач, контрольные задания по всем основным разделам аналитического контроля, цель которых: углубление теоретических знаний, освоение методов расчета результатов аналитического контроля в металлургическом производстве, обработка результатов контроля, умение делать выводы из полученных результатов.

Составители:  В.В. Величко, канд. хим. наук, доц.

Н.М. Великонская, ассист.

Ю.Д. Стогний, канд. техн. наук, доц.

Ответственная за выпуск Л.В. Камкина, д-р техн. наук,  проф.

Национальная металлургическая академия Украины

49005, Днепропетровск – 5, пр. Гагарина, 4

----------------------------------

Редакционно-издательский отдел НМетАУ

СОДЕРЖАНИЕ

Распределение учебных часов по дисциплине “Аналитический контроль”

часть II   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Содержание дисциплины . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1. Химические методы анализа. Теоретические основы методов. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.1. Равновесие в системах осадок – раствор. Произведение растворимости . . . .. . .7

1.1.1. Решение типовых задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1.2. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и

самостоятельной работы. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 10

1.2. Растворы. Способы выражения концентрации растворов. . . . . . .  . . . . . . . . . .13

1.2.1. Решение типовых задач. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

1.2.2. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и

самостоятельной работы. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

1.3. Гравиметрический (весовой) метод анализа. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.3.1. Решение типовых задач. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

1.4. Титриметрический (объёмный) метод анализа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.4.1. Решение типовых задач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.4.2. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и

самостоятельной работы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2. Электрохимические методы анализа. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.1. Потенциометрический анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.2. Электрогравиметрический  анализ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.3. Полярографический анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.4. Решение типовых задач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.5. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и

самостоятельной работы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3. Оптические методы анализа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

3.1. Фотометрический метод анализа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.2. Эмиссионный спектральный анализ. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

3.3. Решение типовых задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.4. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и

самостоятельной работы. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4. Сравнительная характеристика методов определения количественного

состава материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.1. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и

самостоятельной  работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Распределение учебных часов по дисциплине “Физико-химические измерения” для студентов направления 6.051002 – «Метрология, стандартизация та сертификация», специализация МГ901

|  | Всего | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | VII | VIII |
| Всего часов по учебному плану | 216 | 72 | 144 |
| в том числе: аудиторные занятия | 32 | 12 | 20 |
| из них: - лекции | 16 | 8 | 8 |
| - лабораторные занятия | 12 | 4 | 8 |
| - практические занятия | 4 | - | 4 |
| - семинары | - | - | - |
| Самостоятельная работа | 184 | 60 | 124 |
| Количество и семестр выдачи контрольных работ | 2 | 1 | 1 |
| Итоговый контроль (экзамен, зачет) |  | зачет | экзамен |

ВВЕДЕНИЕ

Экономические показатели металлургического предприятия зависят от качества выпускаемой продукции, которое неразрывно связано с её химическим составом. Решить задачу выпуска продукции необходимого качества возможно только с привлечением химических, физико-химических и физических методов аналитического контроля.

Специалисту-металлургу необходимо иметь полное представление об общей аналитической методологии контроля  качества металлургической продукции: отбор и подготовка средней пробы, идентификация основных компонентов, входящих в материалы, сопоставление различных методов анализа для выбора оптимальных условий контроля, знание метрологии химического анализа, умение использовать результаты анализов для регулирования технологии процессов и качества выпускаемых продуктов производства.

Содержание данной дисциплины охватывает основные методы, лежащие в основе современной службы аналитического контроля.

Для освоения студентами основных положений аналитической химии и аналитического контроля производства материал изложен в 3 темах, в каждой из которых присутствует базовый конспект, решение типовых задач и варианты (30) контрольных задач и вопросов.

Вариант выполняемой контрольной работы определяется по двум последним цифрам шифра студенческого билета. Если последние две цифры шифра больше числа вариантов задач (30), то номер варианта определяется  остатком от деления двух цифр на число 30. Например: последние две цифры 00, то есть шифр студенческого билета заканчивается на 100. Заданный вариант определяется  100 / 30 = 3 и в остатке 10, т.е. студент выполняет вариант 10.

1. Химические методы анализа. Теоретические основы методов

1.1. Равновесие в системах осадок – раствор. Произведение растворимости

При растворении вещества раствор содержит при данной температуре определенное количество частиц растворенного вещества. Увеличение количества этих частиц в насыщенном растворе влечет за собой появление твердой фазы (осадка).

Малорастворимые соли в растворе ведут себя, как сильные электролиты. Они полностью распадаются на ионы, и между твердой фазой и ионами раствора устанавливается равновесие

.

Это динамическое гетерогенное равновесие описывается правилом произведения растворимости – в насыщенном растворе малорастворимого электролита произведение активностей его ионов при данной температуре есть величина постоянная, называемая произведением активности ():

,                                                          (1.1)

для очень малорастворимых соединений произведение растворимости записывается  .                                                                        (1.2)

Для электролита                                           (1.3)

или .                                                            (1.4)

Если  - раствор пересыщенный, осадок присутствует;

если , то раствор насыщенный, осадка нет;

если  - раствор не насыщен.

Важной характеристикой гетерогенного равновесия труднорастворимого соединения является растворимость этого соединения . Поскольку молярная масса осадка  равна , то растворимость осадков в  вычисляют по формуле

.                              	(1.5)

Для бинарного электролита  растворимость равна

,                                                (1.6)

для электролита         .                                         (1.7)

Осаждение считается полным, если концентрация ионов в растворе не превышает  или  (предел чувствительности аналитических весов).

1.1.1. Решение типовых задач

Задача 1. Определить количество граммов бария в литре насыщенного раствора фосфата бария. Рассчитать, как изменится концентрация бария, если в литре этого раствора растворить 16,4 фосфата натрия. .

Решение.

Концентрация ионов в растворе определяется равновесием реакции

.

По правилу произведения растворимости (1.4)

.

Так как из одной молекулы соли  образуется 3 иона  и 2 иона , приняв концентрацию соли в растворе за , для ионов получим  и . Тогда по уравнению (1.7)

.

.

При добавлении фосфата натрия можно принять, что в растворе  концентрация фосфат-ионов будет равна концентрации добавленной соли. Определяем молярную концентрацию получившегося раствора соли:

;  ; .

Произведение растворимости  после добавления  будет иметь вид .

Отсюда .

Концентрация ионов бария после добавления фосфата натрия уменьшилась в

.

Задача 2. Определить произведение растворимости карбоната стронция, если его растворимость равна .  .

Решение.

Определяем растворимость карбоната стронция в молях на литр

.

Исходя из уравнения диссоциации , получаем     .

Задача 3. Рассчитать  начала и конца осаждения гидроокиси кобальта из раствора сульфата кобальта. .

Решение.

В растворе   диссоциирует по схеме .

Тогда .

Так как - сильный электролит и при диссоциации одной молекулы соли образуется один ион кобальта, можно считать, что . Поэтому ,

Отсюда .

Исходя из ионного произведения воды, имеем

.

раствора в начале осаждения  будет равно

.

Конец осаждения характеризуется содержанием ионов кобальта в растворе, равным . Тогда

;             .

Задача 4. Выпадет ли осадок сульфида никеля из раствора , содержащего  уксусной кислоты, при насыщении раствора сероводородом при комнатной температуре?

;  ;  ;  .

Решение.

Так как раствор сероводорода в воде представляет собой слабую кислоту, то исходя из закона действующих масс

,   откуда   .

Концентрацию ионов водорода рассчитываем исходя из данной концентрации уксусной кислоты, которая является слабым электролитом

;

;

;

.

Следовательно, в этих условиях осадок не образуется.

1.1.2. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и самостоятельной работы

1. Определить растворимость  и концентрацию ионов железа  () в насыщенном растворе, если .

2. Определить , если его  растворимость .

3. Определить, во сколько раз уменьшится растворимость , равная в чистом растворе , если  к  этого раствора добавить  кальцинированной соды. .

4. Выпадет ли осадок  при смешивании  раствора  с равным объёмом  раствора ? .

5. Вычислить, образуется ли осадок при смешивании равных объёмов растворов  и  ..

6. Выпадет ли осадок при смешивании равных объёмов  растворов   и .?

7. Концентрация ионов  в водном растворе сероводорода равна . Определить, выпадет ли в этом растворе осадок  в насыщенном растворе . ; .

8. Выпадет ли осадок ,  если смешать равные объёмы  раствора  и  раствора ? .

9. При каком  начинает осаждаться и при каком  достигается полнота осаждения , если , а начальная концентрация соли алюминия - ?

10. Определить количество граммов золота в насыщенном растворе . .

11. Определить количество граммов кальция в насыщенном растворе арсената кальция. .

12. Определить количество граммов железа в насыщенном растворе берлинской лазури. .

13. Определить  начала и конца осаждения сульфида кадмия из  раствора сульфида кадмия при насыщении водного раствора сероводородом  с концентрацией . , .

14. Определить начала и конца осаждения сульфида марганца из  раствора хлорида марганца при насыщении водного раствора сероводородом с концентрацией . , .

15. Определить начала и конца осаждения  и  из  растворов соответствующих солей. Объяснить разницу в кислотности растворов. ; .

16. Определить  начала осаждения хрома из  раствора его хлорида  в виде гидроокиси при  нахождении хрома в растворе в двух- и  трехвалентном состоянии. , . Объяснить, какое  состояние окисления хрома предпочтительнее для его отделения осаждением раствором аммиака.

17. Рассчитать произведение растворимости пирофосфата бария, если в

воды растворяется  .

18. Выпадет ли осадок ,  если слить равные объёмы  растворов , , ? , , .

19. Раствор содержит  бром-иона. Определить количество миллилитров раствора нитрата свинца, необходимого для осаждения . .

20. Достигается ли полнота осаждения, если пропускать  до насыщения в  раствор  при ? , .

21. Каким является раствор , если концентрация ионов серебра в нём ? .

22. Образуется ли осадок  из  раствора  в присутствии  раствора   ?

23. Определить концентрацию хромат-ионов в момент начала осаждения  из  раствора . .

24. Возможно ли осаждение  из раствора, содержащего   и  , насыщенного сероводородом? , , , .

25. Определить концентрацию  для начала образования осадка  в .

26. Определить  концентрацию свинца:  а) в насыщенном растворе ;

б) то же в присутствии ; в) то же в . .

27. Определить остаточное содержание серебра в граммах на литр при насыщении раствора сероводородом. , , .

28. Образуется ли осадок сульфида марганца при насыщении сероводородом раствора, содержащего  ,   и  ? , , .

29. Определить  раствора, при котором из  раствора сульфата железа(II) не выпадает сульфид железа при насыщении раствора сероводородом. ,  , .

30. Определить произведение растворимости йодида свинца, если известно, что для растворения  этой соли требуется  воды.

1.2. Растворы. Способы выражения концентрации растворов

Наиболее часто применяемым объектом в анализе являются растворы. Раствор – система, состоящая из растворителя и одного или нескольких растворенных  компонентов. Наиболее важной характеристикой растворов является концентрация – количество единиц массы растворённого вещества в единице объёма раствора или в единице массы растворителя (раствора).

В зависимости от выбранной единицы измерения концентрации раствора делятся на объёмные и массовые.

Объёмные концентрации – количество единиц массы растворенного вещества в единице объёма раствора. Эти концентрации очень удобны в расчетах, но зависят от температуры.

В зависимости от единиц массы растворенного вещества и единиц объёмов раствора находят применение следующие концентрации:

1. Молярная концентрация или молярность -  количество молей растворенного вещества, содержащееся в одном литре раствора. Обозначается: . Размерность.

Молярная концентрация  рассчитывается по уравнению

,                                                  (1.8)

где - молярная концентрация, ; - масса растворенного вещества, ; - молярная масса растворенного вещества, ; - объём приготовленного раствора, ; 1000 – коэффициент перехода от миллилитров к литрам.

2. Молярная концентрация эквивалента или нормальность – количество моль-эквивалентов растворенного вещества, содержащееся в одном литре раствора. Обозначается: ,,. Размерность: .

Рассчитывается по уравнению

,                                                 (1.9)

где - нормальная концентрация раствора, ;   - масса растворенного вещества, ; - молярная масса эквивалента, ; - объём приготовленного раствора, ; 1000 – коэффициент перехода от миллилитров к литрам.

3. Титр раствора – количество граммов растворенного вещества, содержащееся в одном миллилитре раствора. Обозначается: . Размерность: . Рассчитывается по уравнению

,                                                    (1.10)

где  - титр раствора, ; - масса растворенного вещества, ; - объём полученного раствора, .

В количественном анализе часто применяется концентрация - титр раствора по определяемому веществу. Она показывает, сколько граммов определяемого вещества соответствует одному миллилитру раствора титранта. Обозначается: . Размерность: . Рассчитывается по уравнению

,                                           (1.11)

где - титр раствора вещества В, по определяемому веществу А, ;  - масса  растворенного вещества В, ; - объём полученного раствора, ; и  - молярные массы эквивалентов веществ А и В,  .

Массовые концентрации – количество единиц массы растворенного вещества в единице массы раствора или растворителя. Эти концентрации не изменяются при изменении температуры, но неудобны в работе, так как требуют длительной и трудоёмкой операции взвешивания.

1. Моляльная концентрация или моляльность показывает, сколько молей растворенного вещества содержится в одном килограмме растворителя. Обозначается: , . Размерность:. Рассчитывается по уравнению

,                                              (1.12)

где  - моляльность, , - масса растворенного вещества, ; - масса растворителя, .

2. Мольная доля  показывает, какую часть от общего количества молей раствора составляет растворенное вещество или растворитель. Обозначается: . Рассчитывается по уравнению

,                                                (1.13)

где - мольная доля - го компонента; - количество молей - го компонента в растворе, ; - сумма молей всех компонентов раствора, .

Если раствор - бинарный, то есть состоит из растворенного вещества и растворителя, в этом случае сумма мольных долей растворителя и растворенного вещества равна 1.

,                                           (1.14)

где - мольная доля растворителя.

При умножении мольной доли компонента раствора на 100, получают мольную долю в процентах  (,%)

.                                        (1.15)

3. Массовая доля в процентах показывает количество граммов растворенного вещества в 100  раствора. Обозначается: . Рассчитывается по формуле

,                                           (1.16)

где - масса растворенного вещества, ; - масса раствора, .

При переходе от объёмной концентрации к массовой и наоборот, необходимо учитывать плотность раствора.

Плотность раствора – масса единицы раствора. Обозначается: ρ или d. Единица измерения: ,  ,  , . Рассчитывается по уравнению

ρ =,                                                    (1.17)

где ρ – плотность раствора,  ;   -  масса  раствора, ; - объём раствора, .

1.2.1. Решение типовых задач

Задача 1. Определить молярную и моляльную концентрацию 87,69% раствора серной кислоты, плотность которого 1.8 .

Решение.

Рассчитаем молекулярную массу серной кислоты

.

Тогда количество молей серной кислоты в 87,69% растворе будет составлять

,

где -  - количество молей  ,; - масса серной кислоты, ; - молярная масса серной кислоты, .

=.

Определим массу растворителя – воды, приходящуюся на 87,69 или 0,895 кислоты

,

где  - масса воды в 100 раствора, ; - масса раствора, 100; - масса серной кислоты в 100 раствора (процентная концентрация), .

=100 – 87,69 = 12,31.

Рассчитаем моляльность данного раствора

0,895 приходится на 12,31 воды,

приходится на 1000 воды

.

Определим, какой объём занимает 100 данного раствора

.

Рассчитаем молярность данного раствора

В 55,55 раствора содержится 0,895,

а в 1000    раствора содержится

.

Сократив эти рассуждения, можно получить прямые формулы расчета молярности и моляльности раствора.

,                                         (1.18)

.                                      (1.19)

Задача 2. Вычислить нормальную и процентную концентрацию соляной кислоты, образующейся при растворении 7,3 хлористого водорода в 150 воды. Плотность раствора принять равной плотности воды.

Решение.

Так как плотность воды равна 1, можно считать её объём равным массе. Поэтому масса полученного раствора

.

Определим количество моль-эквивалентов  в 7,3 (так как соляная кислота имеет один ион водорода, её нормальность равна  молярности), рассчитав молярную массу = 1+35,5=36,5.

.

Затем находим нормальность

В157,3 раствора содержится 0,2 ,

а в 1000 раствора содержится

.

Рассчитаем массовую долю  процентах данного раствора по уравнению (1.16)

.

Задача 3.  Определить массовую долю в процентах, моляльность, титр раствора и мольную долю растворенного вещества после растворения в 200 воды 8 едкого натра.  .

Решение.

Чтобы рассчитать  массу полученного раствора, определим массу                           .

=+=200 + 8 = 208.

Рассчитаем массовую долю  в процентах в полученном растворе по уравнению (1.16)

.

Для определения моляльности раствора рассчитаем молярную массу  - 23+16+1=40. Затем находим количество моль едкого натра

.

Определяем моляльность полученного раствора из пропорции

0,2 растворено в 200 воды,

растворено в 1000воды

.

Рассчитаем титр раствора по уравнению (1.10)

.

Находим количество моль воды

.

Рассчитаем мольную долю растворенного вещества по уравнению (1.13)

.

Задача 4. Определить необходимое количество силикованадия, содержащего 48% ванадия для получения 10 тонн стали, содержащей 1,5% ванадия.

Решение.

Рассчитываем количество ванадия, содержащегося в 10 тоннах стали, содержащей 1,5% ванадия по пропорции

1,5 тонны ванадия содержится в 100 тоннах стали,

тонн ванадия содержится в 10 тоннах стали

.

Находим необходимое количество силикованадия, в котором содержится 150  ванадия

48 ванадия содержится в 100 силикованадия,

150 ванадия содержится в  силикованадия

.

Задача 5. Определить процентную концентрацию и моляльность  раствора, полученного при сливании 200 50% раствора серной кислоты, плотностью 1,4, с 210,6% раствора серной кислоты, плотностью 1,07.

Решение.

Находим массу 50% и 10,6% растворов

;    .

Определим массу образовавшегося раствора

.

Рассчитываем содержание кислоты в 50% растворе

.

Подобный расчет проведем и для 10,6% раствора

.

Находим количество кислоты и воды в полученном растворе

;

.

Рассчитываем массовую долю  в процентах

.

Рассчитываем моляльную концентрацию, вычислив предварительно количество молей кислоты в полученном растворе

.

Отсюда моляльность раствора

.

1.2.2. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и самостоятельной работы

1. Сколько граммов едкого калия содержится в 200 0,092         раствора?

2. Какой объём 56%  раствора серной кислоты плотностью 1,46 потребуется  для приготовления 5 2  раствора?

3. Сколько миллилитров 2 раствора углекислого натрия потребуется для приготовления 250 0,35 водного раствора ?

4.  насыщенного раствора  содержит 2 соли. Найти его молярную, моляльную и процентную концентрации.

5. Определить количество граммов серной кислоты в 100 5 её раствора плотностью 1,29.

6. Определить массовую долю в процентах и мольную долю 5 раствора серной кислоты плотностью 1,29.

7. Определить массовую долю  в процентах раствора, полученного сливанием 200 5 раствора серной кислоты плотностью 1,29  с 350 воды.

8. Определить массовую долю в процентах и титр раствора после растворения в 400 воды 100 8,8 раствора фосфорной кислоты плотностью 1,425.

9. Вычислить моляльность и массовую долю в процентах 10 раствора фосфорной кислоты плотностью 1,480.

10. Вычислить нормальность и титр раствора, полученного при растворении 14,6 хлористого водорода в 200 воды.

11. Определить массовую долю в процентах и молярность 72,7 моляльной серной кислоты плотностью 1,8 .

12. Определить массовую долю в процентах и титр раствора по серебру

12,11 соляной кислоты плотностью 1,185.

13. Определить массовую долю в процентах раствора, полученного сливанием 40 12,11 раствора соляной кислоты плотностью  1,185 и 500 воды.

14. Рассчитать необходимое количество миллилитров 10 раствора фосфорной кислоты плотностью 1,485, необходимое для получения 3 10% раствора плотностью 1,055.

15. Определить массовую долю в процентах и моляльность 7,0 раствора хлорной кислоты плотностью 1,410.

16. Определить молярность и моляльность 45% раствора едкого калия плотностью 1,45.

17. Рассчитать молярность и титр раствора, полученного сливанием 20 30% раствора едкого натра плотностью 1,33 с 250 воды.

18. Определить молярность и мольную долю 14% раствора карбоната натрия плотностью 1,145.

19. Определить необходимое количество граммов хлористого натрия и воды для приготовления 5 физиологического раствора (3%  раствор ).

20. Рассчитать массовую долю в процентах раствора, полученного при сливании 70 70% раствора азотной кислоты плотностью 1,415 с 1000 3% раствора азотной кислоты плотностью 1,1.

21. Рассчитать необходимое количество ферромарганца, содержащего 35% марганца, для получения 100 тонн стали, содержащей 2% марганца.

22. Сколько граммов  потребуется для приготовления 200 0,5 раствора по ?

23. Сколько граммов  потребуется для приготовления 103% раствора по меди?

24. Определить молярность и мольную долю раствора, полученного сливанием 70 70% раствора азотной кислоты плотностью 1,415 с 1000 3% раствора азотной кислоты плотностью 1,1.

25. Определить титр и массовую долю в процентах 2,3 раствора фосфорной кислоты плотностью 1,115.

26. Определить мольную долю и молярность 20,25% раствора фосфорной кислоты плотностью 1,115.

27. Определить массовую долю в процентах раствора, полученного растворением в 200 воды 30 серного ангидрида.

28. Определить молярность и массовую долю в процентах раствора, полученного растворением 44,8  аммиака при нормальных условиях в 200 воды.

29. Определить молярность и массовую долю в процентах раствора, полученного растворением 34 аммиака в 200 воды.

30. Сколько миллилитров 70% раствора серной кислоты плотностью 1,61 и 10,56%  раствора серной кислоты плотностью 1,07необходимо взять для получения 1,5 25% раствора серной кислоты плотностью 1,178?

1.3. Гравиметрический (весовой) метод анализа

Гравиметрическим анализом называют метод количественного химического анализа, основанный на точном измерении массы определяемого компонента пробы, выделенного либо в элементарном виде, либо в виде соединения определённого состава. Гравиметрия включает  две группы: 1) методы отгонки; 2) методы осаждения.

Методы отгонки делятся на прямые и косвенные. Алгоритм проведения анализа: точную навеску анализируемого образца обрабатывают таким образом, чтобы из неё выделился в газообразном виде определяемый компонент. Далее выделившийся компонент поглощают и по привесу поглотителя определяют количество анализируемого компонента (прямой метод) или по убыли массы навески анализируемого образца рассчитывают содержание летучей составляющей (косвенный метод).

В методах осаждения навеску анализируемого вещества тем или иным способом переводят в раствор, после чего определяемый элемент осаждают в виде какого-либо малорастворимого соединения (осаждаемая форма). Выпавший осадок отделяют фильтрованием, тщательно промывают, прокаливают или высушивают (перевод осадка в гравиметрическую форму) и точно взвешивают. По массе осадка и его формуле рассчитывают содержание  в нём определяемого элемента и выражают содержание этого элемента чаще всего в процентах от навески.

Из всех перечисленных операций наиболее важна – операция осаждения. Для осаждения рекомендуют брать полуторный избыток осадителя и создавать условия, при которых достигается полнота осаждения – остаточное количество определяемого компонента в растворе не должно превышать   или   - предел чувствительности обычных аналитических весов. Желательно, чтобы осадитель был летучим и специфичным для определяемого элемента.

Требования к осаждаемой форме

Осаждаемая форма должна обладать достаточно малой растворимостью, необходимой для  достижения полного осаждения определяемого элемента.

Желательно, чтобы структура осадка давала возможность с достаточной скоростью вести фильтрование и отмывание от примесей. Этому требованию отвечают крупнокристаллические осадки.

Необходимо, чтобы осаждаемая форма достаточно легко превращалась в гравиметрическую форму.

Требования к гравиметрической форме

Важнейшее требование, предъявляемое к гравиметрической  форме, является точное соответствие её состава известной химической формуле.

Следующее требование – достаточная химическая устойчивость гравиметрической формы к окружающей среде. То есть во время подготовки к взвешиванию и в процессе взвешивания гравиметрическая форма должна сохранять свой химический состав.

Желательно, чтобы содержание определяемого элемента в гравиметрической форме было как можно меньшим, так как погрешности анализа при этом меньше скажутся на окончательном результате анализа. Количественной характеристикой является фактор пересчета или аналитический множитель

,                                                 (1.20)

где молярная (атомная) масса определяемого компонента;  молярная масса гравиметрической формы.

При вычислении фактора пересчета необходимо:

а) величину молекулярной (атомной) массы определяемого вещества (элемента) разделить на величину молекулярной массы гравиметрической формы;

б) молекулярные (атомные) массы брать с такими коэффициентами, чтобы они были эквивалентны друг другу, то есть, чтобы в них содержалось одинаковое количество атомов соответствующего элемента.

Важным параметром является величина навески анализируемого вещества. Её масса зависит от метода анализа и характера осадка. Если осадок объёмный, аморфный, то масса навески должна быть в пределах ; если осадок кристаллический, то масса навески лежит в пределах. Оптимальную навеску легко рассчитать, используя формулы

;  ,                          (1.21)

где ,  - масса навески анализируемого образца для кристаллической и аморфной гравиметрической форм, соответственно. - фактор пересчета для соответствующих гравиметрической и аналитической форм;  - предполагаемая или известная массовая доля в процентах анализируемого вещества в образце.

Содержание определяемого элемента в анализируемой пробе рассчитываем по уравнениям

;                                                      (1.22)

,                                                (1.23)

где  - масса гравиметрической формы, ; масса  анализируемого вещества в образце, ;  - масса навески, ; - фактор пересчета.

Гравиметрический анализ характеризуется высокой точностью 0,01-0,1%  и используется в качестве арбитражных и маркировочных методов.

1.3.1. Решение типовых задач

Задача 1. Определить факторы пересчета для определения а)  в виде ; б)  в виде ;  в)  в ;  г)  в .

Решение.

Определяем фактор пересчета по уравнению (1.20)

а)    ;

б)    ;

в)    ;

г)    .

Задача 2. Определить содержание хлорид-иона в образце, если из навески массой 1,0000, получено 0,2040 гравиметрической формы .

Решение.

Наиболее распространенный метод определения содержания хлорид-иона – осаждение в виде хлорида серебра

.

Перевод осажденной формы в гравиметрическую в этом методе заключается в высушивании осадка: .

Содержание хлорид ионов определяем по формуле ,
.

Задача 3. Определить объём  раствора серной кислоты (), необходимый для количественного осаждения бария из навески , содержащей

Решение.

В основе определения бария лежит реакция осаждения

.

;         .

По уравнению реакции на  соли бария  требуется  серной кислоты,  составим пропорцию и определим массу

.

С учетом полуторного избытка осадителя для достижения оптимальных условий осаждения потребуется  .

Требуемый для осаждения объём данной концентрации раствора кислоты рассчитываем по уравнению

.

1.4. Титриметрический (объёмный) метод анализа

Титриметрический (объёмный) анализ в отношении скорости  выполнения даёт огромное преимущество по сравнению с гравиметрическим анализом. Вместо взвешивания продукта реакции при титриметрии  измеряют объём затрачиваемого на её  проведение раствора реагента, концентрация которого всегда точно известна. Поэтому количественное определение содержания вещества осуществляется путем точного измерения объёмов растворов двух веществ, вступающих между собой в реакцию.

Требования к реакциям, применяемым в титриметрическом анализе

Существенная особенность титриметрического анализа состоит в том, что при титровании употребляют не избыток реагента, а его количество, точно отвечающее уравнению реакции и химически эквивалентное количеству определяемого вещества (закон  эквивалентов).

Поэтому при титровании необходимо точно установить момент эквивалентности, то есть определить точку эквивалентности. Следовательно, реакция, применяемая в объёмном анализе, должна иметь индикатор или индикаторный метод, позволяющий зафиксировать окончание титрования при эквивалентности реагирующих веществ.

Вторым необходимым условием является количественное течение реакции до равновесия, характеризуемого соответствующей величиной константы равновесия реакции.

В титриметрии можно применять только те реакции, которые протекают с достаточной скоростью.  Точно зафиксировать точку эквивалентности  для медленно протекающей реакции практически невозможно.

Необходимо, чтобы прибавляемый титрованный раствор реактива расходовался исключительно на реакцию с определяемым веществом, то есть при титровании не должны протекать побочные реакции.

Классификация методов титриметрического анализа

Метод титриметрии характеризуют по химической реакции, лежащей в основе определения веществ, и по способу титрования.

В соответствии с этим титриметрические определения подразделяют на метод кислотно-основного титрования (нейтрализации), метод осаждения и комплексообразования, метод окисления-восстановления.

По способу титрования различают следующие методы:

1. Метод прямого титрования. Определяемый ион титруют раствором реагента или наоборот.

2. Метод замещения. В случае трудности с фиксацией точки эквивалентности при прямом титровании, определяемый ион замещают строго эквивалентным количеством иона, титрующегося прямым титрованием без трудностей.

3. Метод обратного титрования (титрование по остатку). Используется в случае отсутствия подходящего индикатора для фиксации точки эквивалентности при прямом титровании или когда прямая реакция протекает медленно.

Каким бы методом не проводилось титрование, всегда требуется соблюдение условий:

а) точное измерение одного или обоих реагирующих растворов;

б) наличие титрованного раствора, при помощи которого проводят титрование до достижения точки эквивалентности;

в) вычисление результатов анализа.

Таблица 1.1

Формулы расчета результатов количественных определений в титриметрии

| Метод расчета | Способ титрования |
| --- | --- |
|  | прямое | обратное (по остатку) |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

где  - нормальная концентрация титранта,  ; - концентрация добавляемого с избытком реагента при обратном титровании, ; - объёмы титранта и реагента, соответственно, ; - молярная масса эквивалента определяемого вещества (, где  - молярная масса вещества ; - число эквивалентов), ; - объём мерной колбы, ; - объём раствора, взятый на титрование, аликвота, ; - навеска образца, взятого для анализа, ; - титр титранта по определяемому веществу, ; - титр реагента по вспомагательному веществу, .

Важная величина в расчетах - молярная масса эквивалента вещества.

Для определения молярной массы эквивалента кислоты: , где - молярная масса кислоты, ; - число ионов водорода кислоты, замещающихся на ионы металла или её основность.

Для определения молярной массы эквивалента основания: ,

где  - молярная масса основания, ; - число гидроксильных групп основания или его кислотность.

Для определения молярной массы эквивалента соли: , где - молярная масса соли, ; - число ионов металла в молекуле соли; - валентность металла.

Для окислительно-восстановительных реакций: ,

где - молярная масса вещества, ; - число электронов вещества, участвующих в окислительно-восстановительном взаимодействии.

1.4.1. Решение типовых задач

Задача 1. Для  установления концентрации раствора взята навеска безводной соды. Навеска растворена в воде и объём раствора доведен до . На титрование  полученного раствора требуется  раствора кислоты. Вычислить нормальную концентрацию и титр соляной кислоты, а так же  титр раствора соляной кислоты по .

Решение.

В системе протекает реакция

.

Определим молярную массу эквивалента соды

.

Нормальная концентрация кислоты определяется по уравнению

.

Титр соляной кислоты ,

где .

Титр соляной кислоты по гидроксиду натрия равен

.

Задача 2. Навеску руды массой  растворили в соответствующем растворителе. На титрование ионов  было затрачено   раствора . Определить процентное содержание железа в растворе.

Решение.

При титровании анализируемого раствора  протекает реакция

;

;

.

Содержание железа в растворе определим по уравнению

.

Молярная масса эквивалента железа равна

.

Тогда                       .

Задача 3. Навеску руды массой  растворили в мерной колбе объёмом  . На титрование  раствора было затрачено   раствора . Определить процентное содержание в руде.

Решение.

При использовании метода аликвотирования содержание железа в процентах рассчитывается по уравнению

.

.

.

Задача 4. Для определения содержания кальция навеску шлака массой  растворили в   раствора . После окончания реакции избыток  оттитровали   раствором  . Определить содержание кальция в шлаке в процентах.

Решение.

В ходе анализа (метод обратного титрования) в растворе протекают реакции                      ;

.

При использовании метода обратного титрования  содержание кальция в процентах определяется по уравнению

.

1.4.2. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и самостоятельной работы

1.1. Сколько граммов  содержится в  раствора, если при действии на   её раствором получено  ?

1.2. Какие требования предъявляются к реакциям в объёмном анализе и почему?

2.1. Для установления титра раствора , полученного разбавлением концентрированной кислоты,  раствора  с титром  оттитровали   раствора серной кислоты. Зная, что реакция идет по уравнению

,

вычислить титр раствора .

2.2. Какие требования предъявляются к гравиметрической форме в гравиметрии?

3.1. Определить процентное содержание  в техническом препарате сульфата магния, если из навески  его получено  .

3.2. Какие условия необходимо соблюдать, чтобы та или иная реакция осаждения могла быть использована в титриметрическом анализе?

4.1. Определить содержание   в граммах в  раствора, если на титрование  этого раствора затрачено   раствора .

4.2. Описать алгоритм выполнения гравиметрического анализа.

5.1. При определении фосфора в чугунах и сталях навеску  растворяют в   и окисляют образовавшуюся  фосфористую кислоту до фосфорной. Фосфат-ион осаждают в виде . Отфильтровав осадок, его растворяют в аммиаке, после чего осаждают молибденовую кислоту в виде , по массе которого и вычисляют содержание фосфора. Вычислить фактор пересчета для этого определения.

5.2. Что такое индикаторная ошибка титрования? Перечислить типы индикаторных ошибок титрования.

6.1. Определить нормальность и титр раствора , если на титрование навески  , растворенной в произвольном объёме воды,  израсходовано  раствора щелочи.

6.2. Объясните, зачем при осаждении  раствор подкисляют, нагревают и энергично перемешивают?

7.1. Из навески бронзы массой  получено  . Определить массовую долю олова в сплаве.

7.2. В чем сущность титриметрии и её отличие от гравиметрии?

8.1. К навеске массой  бихромата калия добавили избыток  и соляную кислоту. На титрование выделившегося йода пошло  раствора . Определить молярную концентрацию тиосульфата и его титр по йоду.

8.2. Почему при осаждении  применяют концентрированные растворы,  быстрое сливание горячих растворов осадителя и осажденного вещества?

9.1. Какую навеску вещества, содержащего железо, нужно взять, чтобы процентное содержание железа в нем можно было найти простым умножением массы прокаленного осадка   на ?

9.2. Почему нельзя выдувать последнюю оставшуюся в пипетке каплю отбираемого раствора?

10.1. Чему равен титр раствора , если при добавлении к   избытка раствора  получено  ?

10.2. Почему  нельзя прокаливать вместе с фильтром? Почему в этом случае пользуются стеклянными фильтрующими тиглями?

11.1. Из раствора получили осадок оксихинолината алюминия  массой . Определить, какое количество граммов алюминия содержится в данном растворе?

11.2. Что такое точка эквивалентности титрования и как она фиксируется?

12.1. Определить процентное содержание  в препарате щавелевой кислоты, если на титрование навески , растворенной в произвольном объёме воды, израсходовано    раствора .

12.2. Какие требования предъявляются к реакциям в гравиметрии?

13.1. Определить массу навески стали, содержащей   серы, которую надо взять для получения  прокаленного осадка .

13.2. Как подбирается индикатор в кислотно-основном титровании?

14.1. Чему равен , если на титрование   идет  раствора соляной кислоты?

14.2. В чем заключается сущность гравиметрических определений по методу осаждения и по методу отгонки?

15.1. К    раствора  прибавили   раствора . Сколько граммов  останется при этом в растворе? Пригодны ли осадки, подобные  в качестве осаждаемой формы в гравиметрии?

15.2. Что такое фиксанал?

16.1. Определить процентную концентрацию концентрированной азотной кислоты, если после растворения  её в мерной колбе ёмкостью  на титрование   раствора  израсходовано  полученного раствора .

16.2. Почему осадок при определении железа не следует прокаливать при слишком высокой температуре?

17.1. Препарат содержит около  йодида серебра. Какую навеску этого препарата необходимо взять, чтобы получить   ?

17.2. Объяснить различия  в течении реакции окисления  перманганатом в кислой и щелочной средах. Определить массу моль-эквивалентов  в обоих случаях.

18.1. Навеска руды массой , содержащей , обработана избытком смеси  и . Щавелевой кислоты было взято  и на титрование избытка кислоты, оставшейся после протекания реакции, израсходовано   раствора . Найти процентное содержание  марганца в руде, если известно, что на   раствора щавелевой кислоты расходуется  раствора перманганата.

18.2. Что такое  адсорбция? В чем причины адсорбции? Какие осадки, кристаллические или аморфные, больше адсорбируют на своей поверхности растворенные вещества?

19.1. При анализе карбоната кальция получено   из навески   и   из навески . Определить, на сколько сумма процентного содержания  и  отличается от .

19.2. От каких факторов зависит величина скачка на кривой титрования по методу нейтрализации?

20.1. Определить процентное содержание серебра в сплаве, если после растворения навески массой  в  на титрование полученного раствора израсходовано   раствора .

20.2. Как влияет на адсорбцию осадков температура и концентрация адсорбирующегося вещества в растворе? Какие ионы адсорбируются данной кристаллической решеткой лучше других?

21.1. Определить процентное содержание серебра в сплаве, если после растворения навески сплава  в  из полученного раствора осадили  .

21.2. От каких факторов зависит величина скачка на кривой титрования по методу окисления-восстановления?

22.1. Определить количество граммов  в  раствора, если после прибавления к  этого раствора  раствора  на обратное титрование израсходовано   раствора .

22.2. Что такое комплексоны и для чего они применяются?

23.1. Определить факторы пересчета при вычислении 1) количества    по  массе  ;   2)  количества  по массе ;

3) количества  по массе .

23.2. От каких факторов зависит величина скачка на кривой титрования по методу осаждения?

24.1. Определить величину навески руды, содержащей  около  , необходимую для анализа, чтобы после соответствующей обработки на титрование полученной соли железа (II)  расходовалось   раствора .

24.2. Описать алгоритм гравиметрического анализа никелевого сплава диметилглиоксимом. Объяснить особенности проведения операций.

25.1. Определить величину навески руды, содержащей  около   железа, необходимую для гравиметрического анализа, чтобы получить не более  гравиметрической формы.

25.2. От каких факторов зависит величина скачка на кривой титрования по методу комплексообразования?

26.1. Определить количество миллилитров  раствора  необходимое для осаждения ионов  из раствора, полученного при растворении  .

26.2. Почему нельзя приготовить раствор точной концентрации  по взятой точно навеске? Почему к установке титра  приступают через несколько дней после его приготовления?

27.1. Для установления титра  арсенита натрия взято  стандартного образца стали, содержащего  марганца. После соответствующей обработки навески образовавшуюся  оттитровали  раствора арсенита. Определить .

27.1. Какие требования предъявляются к осаждаемой и гравиметрической формам в гравиметрии?

28.1. После сожжения навески  стали в токе кислорода в электрической печи на титрование образовавшегося при этом , поглощенного затем водой, израсходовано   раствора йода. Определить процентное содержание серы в стали.

28.2. Опишите алгоритм титриметрического определения ванадия в стали.

29.1. Какую навеску железного купороса   необходимо взять для определения в нем железа в виде , считая, что оптимальная масса гравиметрической формы равна ?

29.2. В чем сущность метода титрования до точки просветления? Для определения каких ионов этот метод применяется?

30.1. Какую навеску сплава, содержащего около   цинка, нужно взять для определения в нем цинка в виде , учитывая, что осаждаемая форма в этом случае представляет собой кристаллический осадок ?

30.2. В каких пределах колеблются  индикаторов, находящих применение в методе кислотно-основного титрования? Чем это объяснить?

2. Электрохимические методы анализа

Электрохимические методы анализа относятся к большой группе физико-химических методов анализа. По сравнению с классическими (химическими) методами имеют ряд преимуществ:

- более высокая чувствительность, возможно определение веществ с концентрацией до ;

- более высокая избирательность, иногда приближающаяся к селективности;

- отсутствие субъективной ошибки экспериментатора;

- возможность титрования окрашенных и мутных растворов;

- возможность осуществления последовательного определения нескольких элементов из одной пробы (аликвоты) за одну операцию, если их потенциалы отличаются друг от друга на 0,2 - 0,3 В;

- экспрессность;

- возможность автоматизации анализа.

В зависимости от физических свойств, которые используются в анализе, электрохимические методы разделяются на несколько групп:

- методы, основанные на электродных реакциях в отсутствие тока (I=0) – потенциометрия;

- методы, основанные на прохождении электродных реакций под током (I≠0) - электрогравиметрия, полярография, амперометрия;

- методы без протекания электродных реакций - кондуктометрия.

Во всех этих методах концентрацию исследуемого раствора или массу вещества определяют прямым или побочным (непрямым) методом.

В прямом методе измеряют аналитический (физический) сигнал и рассчитывают количество вещества – потенциометрия, полярография.

В побочном методе раствор с определяемым компонентом титруют реагентом точно известной концентрации, строят кривую титрования, по которой определяют конечную точку титрования (к.т.т.) и рассчитывают содержание анализируемого компонента.

2.1.  Потенциометрический анализ

Различают два метода потенциометрии: прямая потенциометрия и потенциометрическое титрование.

Прямая потенциометрия основывается на измерении электродного потенциала  и нахождении по уравнению Нернста концентрации потенциалопределяющего иона в растворе.

,                                                       (2.1)

где стандартный электродный потенциал; универсальная газовая постоянная, ; температура, К; число электронов, принимающих участие в окислительно-восстановительной реакции; активности окисленной и восстановленной формы вещества.

Потенциометрическое титрование заключается в измерении потенциала потенциалопределяющего иона в растворе в результате титрования с целью нахождения конечной точки титрования (к.т.т.). Конечную точку титрования находят графически по кривым титрования, построенным в координатах ,  ,  ,  и .

При потенциометрическом титровании можно обойтись и без построения кривых титрования, зафиксировав точку конца титрования с помощью гальванометра и замерив объём титрованного раствора. Затем по объёму израсходованного титранта рассчитывают содержание определяемого компонента. Этот метод называется некомпенсационным потенциометрическим титрованием.

При проведении анализа в раствор электролита погружают два электрода – индикаторный и электрод сравнения. Индикаторный электрод – это электрод, потенциал которого быстро и точно реагирует на изменение концентрации определяемого компонента в процессе титрования. Электрод сравнения – это электрод, потенциал которого остается постоянным в процессе титрования. Выбор индикаторного электрода зависит от типа реакции, а выбор электрода сравнения от типа реакции не зависит. В качестве электродов сравнения  используют электроды второго рода: насыщенный каломельный электрод ; хлорсеребряный электрод -  или нормальный водородный электрод - .

2.2. Электрогравиметрический анализ

В электрогравиметрии анализируемый раствор подвергают электролизу и по повышению массы электродов определяют количество анализируемого вещества.

В основе электрогравиметрического анализа лежит закон Фарадея:

,                                              (2.2)

где масса выделенного на электроде вещества, ;  молекулярная масса выделившегося на электроде вещества, ;   - количество электричества, ;  сила тока, ;  время электролиза, ;  число электронов, участвующих в электрохимической реакции; число Фарадея, .

Электрохимический эквивалент определяется по уравнению

.                                                   (2.3)

Он показывает количество вещества, которое выделится на электродах при прохождении через раствор 1 кулона электричества.

Напряжение разложения электролиза

(2.4)

где  - электродвижущая сила внешнего источника тока, ; - ЭДС гальванического элемента, возникающего при электролизе, как разница потенциалов анода и катода, ;  анодная и катодная поляризация, соответственно;  сила тока электролиза, ; сопротивление электролита, .

2.3. Полярографический анализ

В полярографическом и амперометрическом анализе исследуемый раствор подвергают микроэлектролизу. В полярографии определяемый компонент должен быть электроактивным. В амперометрии электроактивными могут быть как определяемый элемент, так и титрант или продукты их взаимодействия.

В основе этих методов лежит получение и изучение вольт-амперных кривых (полярограмм), получаемых при электровосстановлении или электроокислении анализируемого вещества на поверхности электрода. Между концентрацией анализируемого вещества в растворе и предельным диффузионным током полярограммы на ртутном  электроде существует пропорциональная зависимость, описываемая уравнением Ильковича

,                                (2.5)

где предельный диффузионный ток, ; коэффициент диффузии электроактивного иона, ;  число электронов, участвующих в электродном процессе;   и  характеристика капилляра, из которого вытекает ртуть (масса ртути в , вытекающая в , время истечения капли ртути, );  концентрация определяемого вещества, .

В полярографии используют линейную зависимость предельного диффузионного тока от концентрации

,                                                     (2.6)

где .

Для количественных расчетов содержания вещества в анализируемом растворе используют несколько методов: расчет по уравнению Ильковича, метод стандартных растворов, метод градуировочного графика, метод добавок.

В методе стандартных растворов используют формулу

,                                            (2.7)

где концентрация анализируемого и стандартного растворов соответственно, ;  высота полярографической волны анализируемого и стандартного растворов, соответственно,  или .

В методе добавок расчет проводят по формуле

или    ,                           (2.8)

где ,  объём анализируемого раствора и стандартного раствора-добавки, соответственно ; ,  высота полярографической волны анализируемого раствора и этого же раствора с добавкой стандарта,  или ,  масса анализируемого вещества, .

Метод градуировочного графика основан на определении содержания вещества по градуировочному графику, представляющему зависимость: высота полярографической волны  концентрация раствора , построенного с помощью ряда стандартных растворов с точно известными концентрациями анализируемого вещества.

Еще очень важной характеристикой полярографической волны является потенциал полуволны, который определяется по графику  или .

Амперометрическое титрование является разновидностью классической полярографии, где конечная точка титрования определяется по зависимости - в точке пересечения двух участков кривой амперометрического титрования.

2.4. Решение типовых задач

Задача 1. В раствор  погружены два электрода: индикаторный – водородный и электрод сравнения – каломельный. Электродвижущая сила  гальванического элемента при температуре  равна . Рассчитать  данного раствора.

Решение.

По уравнению Нернста

.

Зная, что , а , получим уравнение

.

Отсюда            .

Задача 2. Построить три вида кривых потенциометрического титрования и определить концентрацию , если при титровании  этой кислоты раствором  получены следующие результаты

Для построения графика в координатах  и  необходимо просчитать разницу

Рис. 2.1. Зависимость раствора от объёма титранта

Рис. 2.2. Зависимость для нахождения объёма титранта в конечной точке титрования

Рис. 2.3. Зависимость  для определения объёма титранта в

конечной точке титрования

Из построенных графиков видно, что наиболее точные результаты определения объёма титранта, пошедшего на титрование, дают зависимости  и . Определив , проводим расчет концентрации кислоты, исходя из закона эквивалентов

;

.

Массу кислоты определяем по формуле

,

где - молярная масса уксусной кислоты, .

.

Задача 3. Через раствор  проходил ток  в течение . Указать, какие вещества выделятся на катоде и аноде в процессе электролиза. Сколько граммов твердого и миллилитров газообразного веществ выделилось на катоде и аноде при нормальных условиях?

Решение.

Так как электролизу подвергается электролит, диссоциирующий по схеме                                         ,

то на катоде проходит восстановление ионов кобальта  ,

а на аноде окисление ионов хлора                                     .

Следовательно, на катоде выделяется металлический кобальт, а на аноде - газообразный хлор.

Для расчета их количества применяем закон Фарадея (2.2)

,

.

Так как    имеют объём ,

то    имеют объём

.

Задача 4. Навеску сплава  растворили в  кислоты.  этого раствора после соответствующей добавки необходимых электролитов разбавили до  и сняли полярограмму, высота волны которой составила . Затем в этот же раствор добавили  стандартного раствора, имеющего концентрацию ионов  . Высота полярографической волны при этом составила . Определить массовую долю кадмия в этом сплаве.

Решение.

Рассчитаем массу кадмия по уравнению (2.8)

.

Масса кадмия в процентах будет равна

.

Задача 5. По полученным результатам полярографирования раствора галлия построить полярограмму. Определить потенциал полуволны по полярограмме и  расчетно-графическим методом по зависимости .

|  | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 20 | 50 | 80 | 120 | 170 | 190 | 210 | 220 | 220 |

Решение.

Рассчитаем величину

|  | -1 | -1 | -0,53 | -0,24 | 0,08 | 0,53 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для определения потенциала полуволны строим зависимости  и .

Рис. 2.4. Зависимость силы диффузионного тока от потенциала

Рис. 2.5. Зависимость  от потенциала

Как видно из построенных графиков по зависимости  точное нахождение  затруднено, зато на графике  - точка пересечения зависимости с осью абсцисс дает однозначное значение .

Задача 6. Навеску иридиево-палладиевого сплава  растворили и после соответствующей обработки разбавили до .  этого раствора оттитровали при    раствором тиооксина. Получены следующие результаты

|  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 18 | 38 | 52 | 55 | 55 | 55 | 65 | 80 | 100 |

По полученным данным амперометрического титрования рассчитать массовую долю иридия и палладия  в сплаве, зная, что вначале с реактивом взаимодействует иридий, а затем палладий.

Решение.

По полученным данным строим зависимость .

Рис 2.6. Зависимость силы тока от объёма титранта при

амперометрическом титровании иридиево-палладиевого

раствора тиооксином

По построенной зависимости  определяем  объём, пошедший на титрование иридия, на титрование суммы иридия и палладия. Разница  - объём тиооксина, затраченный на титрование палладия.

,

,

.

2.5. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и самостоятельной работы

1. Гальванический элемент  при  имеет электродвижущую силу . Определить концентрацию кобальта в растворе.

2. Определить массовую долю  примесей в процентах в образце медного купороса, если после растворения навески  массой  в серной кислоте при электролизе из полученного раствора на платиновом катоде получено  меди.

3. В раствор погружены два электрода: насыщенный каломельный (электрод сравнения) и серебряный (индикаторный). Измеренная  при  равняется . Определить концентрацию ионов серебра в растворе.

4. Рассчитать потенциал серебряного электрода в  растворе с активностью бромид-ионов  и насыщенного относительно

5. Рассчитать потенциал платинового электрода в растворе  кислоты, содержащий   и  относительно нормального водородного электрода и насыщенного каломельного электрода.

6. В раствор погружены два электрода: индикаторный – серебряный и электрод сравнения – нормальный водородный. Определить гальванического элемента, если концентрация серебра в растворе .

7. Через раствор  пропускают ток силой  в течение . Сколько граммов твердого и миллилитров газообразного вещества выделится на электродах при нормальных условиях? Укажите, какие вещества выделятся на катоде и аноде? Напишите электродные реакции.

8. При электролизе раствора  током силой  масса катода увеличилась на . Определить время протекания электролиза в минутах.

9. При прохождении через раствор тока силой  в течении  на катоде выделилось  металла. Определить атомную массу металла и определить сам элемент.

10. Навеску цинковой руды массой  перевели в раствор и полностью выделили из него цинк на катоде электролизом при силе тока   за . Рассчитать массу выделившегося цинка и его массовую долю в процентах в виде  в руде.

11. Навеску серебряного сплава массой  растворили и после соответствующей обработки довели объём раствора до . При потенциометрическом титровании  этого раствора  раствором  получили следующие результаты

|  | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 19,5 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,5 | 21,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 689 | 670 | 652 | 634 | 594 | 518 | 440 | 401 | 383 |

Построить кривую титрования и по найденному объёму  определить массовую долю серебра в сплаве.

12. Навеску бронзы массой  растворили, объём раствора довели до . Затем  приготовленного раствора оттитровали потенциометрически раствором  тиосульфата натрия с титром по меди . Построить кривые титрования в координатах ,  и . Рассчитать массовую долю (%) меди в сплаве по данным титрования

|  | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,05 | 2,08 | 2,10 | 2,12 | 2,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 475 | 445 | 424 | 405 | 382 | 305 | 186 | 162 |

13. Навеску стали массой  растворили, после соответствующей обработки раствор довели до . Затем  приготовленного раствора оттитровали   раствором соли Мора. Построить кривую титрования и рассчитать массовую долю (%)  и  в стали, зная, что первый скачок соответствует конечной точке титрования марганца, а второй – сумме  и , по данным титрования

|  | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 940 | 930 | 920 | 700 | 520 | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 360 | 300 | 290 |

14. Навеску марганцевой руды  растворили, после соответствующей обработки раствор довели до . Затем  приготовленного раствора оттитровали раствором соли Мора с титром по марганцу . Построить кривую титрования и рассчитать массовую долю (%) марганца в руде по данным титрования

|  | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 950 | 940 | 930 | 920 | 700 | 520 | 500 | 480 |

15. Построить кривую титрования суммы  и  в координатах  и определить концентрацию  и  (), если при титровании  этого раствора   получены следующие результаты

|  | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 12,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,8 | 3,0 | 3,8 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 6,9 | 8,82 | 10,5 | 11,2 |

16. При снятии полярограммы кадмия на ртутном капающем электроде на фоне аммонийно-аммиачного раствора получены результаты

|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 25 | 45 | 46 | 47 |

Рассчитать потенциал полуволны кадмия графическим методом.

17. При снятии полярограммы раствора галлия на фоне трилона Б получены результаты

|  | 0,5 | 0,65 | 0,675 | 0,70 | 0,725 | 0,750 | 0,775 | 0,800 | 0,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1,1 | 3,6 | 6,9 | 15,0 | 26,8 | 35,8 | 41,0 | 45,0 |

Учитывая, что граничный диффузионный ток , определить всеми графическими способами потенциал полуволны галлия.

18. Определить концентрацию цинка в растворе полярографическим методом, если , ,   и сила тока .

19. При определении примеси свинца в металлическом алюминии навеску сплава  растворили, перенесли в мерную колбу на  и довели водой до метки. Высота полярографической волны такого раствора оказалась равной . При полярографировании стандартного раствора свинца получены следующие результаты

|  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |

Построить калибровочный график и определить массовую долю свинца в образце.

20. Навеску стали , содержащую медь, растворили и  довели объём раствора до . Аликвоту этого раствора , разбавив фоном до , полярографировали, получив высоту волны  Определить содержание меди в стали (%), если при полярографировании  стандартного раствора меди с титром , после разбавления фоном до  получена высота волны

21. Для определения содержания свинца в цинковой руде навеску руды массой  руды растворили и после соответствующей обработки объём раствора довели до . Сняли полярограмму  этого раствора, получив высоту волны . В этот же раствор добавили   раствора свинца и получили волну высотой . Определить массовую долю (%) свинца в руде.

22. Определить концентрацию цинка () в исследуемом растворе, если при амперометрическом титровании   этого раствора раствором  с титром по цинку  получены следующие результаты

|  | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 29 | 31 | 32 | 32 | 60 | 137 | 220 | 300 |

23. Определить концентрацию () железа и меди в исследуемом растворе, если при амперометрическом титровании  этого раствора  раствором меркаптохинолита получены следующие результаты

|  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 55 | 65 | 85 | 100 |

24. Навеску железной руды   растворили и после соответствующей обработки оттитровали  раствором бихромата калия. Вычислить массовую долю (%) железа в руде по результатам амперометрического титрования

|  | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 |

25. Определить массовую долю (%) свинца в руде, если после растворения навески руды массой  и доведения объёма раствора до ,  этого раствора оттитровали  раствором сульфата натрия и получили следующие результаты

|  | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 215 | 163 | 113 | 60 | 40 | 39 | 38 |

26. На амперометрическое титрование   раствора  раствором ДДТК затрачено  титранта. Рассчитать молярную и нормальную концентрацию титранта ( соотношение ׃ ДДТК=1׃2 в конечной точки титрования), а так же .

27. В электролизёр поместили  раствора, содержащего  и , оттитровали  раствором трилона Б при  в аммонийно - буферной среде. В этих условиях на электроде восстанавливается только комплекс меди. После достижения конечной точки титрования  для меди установили потенциал , при котором диффузионный ток возникает при избытке трилона, и продолжили титрование.

Получены значения при

|  | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22,5 | 16 | 10 | 3,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Значения при

|  | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1,5 | -3,75 | -5,75 |

Построить кривые титрования и рассчитать концентрацию () меди и кальция в данном растворе.

28. Рассчитать какую навеску сплава, содержащего железо, необходимо взять, если массовая доля железа составляет около 2%, а титрование исследуемого раствора, полученного после растворения и соответствующей обработки, проводят  раствором ванадата аммония из микробюретки на  .

29. При электролизе раствора, полученного растворением навески сплава массой  током силой  в течении  на катоде выделилась медь, а на аноде . Определить массовые доли (%) меди и свинца в сплаве.

30. При электролизе раствора  на аноде выделилось  газа при нормальных условиях. Определить массу кадмия, которая выделилась на катоде.

3. Оптические методы анализа

В аналитическом контроле продукции черной металлургии наиболее широко используются оптические методы:

- фотометрия, основанная на изучении спектров поглощения вещества;

- спектральный эмиссионный анализ, основанный на изучении спектров излучения. Надо отметить, что без этого метода невозможен контроль конверторного производства стали.

3.1. Фотометрический метод анализа

Фотометрический метод анализа основан на использовании основного оптического закона Бугера-Ламберта-Бера

,                                              (3.1)

где  оптическая плотность (абсорбция) окрашенного раствора;  пропускание;  световой поток, падающий на раствор и прошедший через раствор, соответственно;  толщина поглощающего слоя раствора, ;  молярный коэффициент абсорбции (поглощения), ;  концентрация определяемого вещества, .

Метод градуировочного графика

В соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бера график в координатах оптическая плотность – концентрация должен быть линеен и проходить через начало координат. Градуировочный график обычно строят  минимум по трем стандартным растворам. Измерив оптическую плотность анализируемого раствора, по градуировочному графику определяют концентрацию исследуемого вещества.

Метод молярного коэффициента поглощения

Определяют абсорбцию нескольких стандартных растворов , для каждого из них рассчитывают молярный коэффициент абсорбции (поглощения)  и полученные значения усредняют. Затем измеряют оптическую плотность анализируемого раствора  и рассчитывают концентрацию определяемого вещества  по формуле

.                                                        (3.2)

Массу определяемого вещества рассчитывают по формуле

,                                                (3.3)

где  молярная масса определяемого вещества .

Метод добавок

Готовят два раствора, один из аликвоты определяемого вещества, второй – из аликвоты определяемого вещества с добавкой известной концентрации стандартного раствора . В обоих растворах создают одинаковые условия и фотометрируют в одинаковых кюветах при одной и той же длине волны. Концентрацию анализируемого раствора находят по уравнению

,                                                        (3.4)

где  и - концентрация анализируемого раствора и раствора с добавкой стандартного раствора, соответственно;  и  - оптическая плотность анализируемого раствора и анализируемого с добавкой стандартного раствора, соответственно.

3.2. Эмиссионный спектральный анализ

При возбуждении атомов элементов в искре или дуге электрического разряда электроны атомов переходят из стандартного в возбужденное состояние. При возвращении возбужденных электронов на более низкие энергетические уровни или в основное стандартное состояние испускается соответствующее разнице энергий  излучение. Частота и длина волны излучения зависит от разности энергий состояний электронов атома

,                                               (3.5)

где  и  - энергия возбужденного и менее возбужденного состояния электрона, ;  постоянная Планка,  или ;

скорость света, ;  длина волны, ;  - частота излучения, .

Частота световых колебаний в  выражается очень большим числом. Поэтому часто применяют величину, которую называют волновым числом ()

.                                                (3.6)

Длина волны характерной линии излучения является важной характеристикой спектра. Для определения длины волны неизвестной линии () выбирают в спектре сравнения две резкие линии с длинами волн  и  так, чтобы анализируемая линия находилась между ними. Расстояние между линиями измеряют в миллиметрах. Искомую длину волны находят по формуле                                   ,                                         (3.7)

где  расстояние между  и , ;  расстояние между  и , .

В основе количественного спектрального анализа лежит зависимость между интенсивностью линий каждого элемента и концентрацией его в пробе

,                                                          (3.8)

где  интенсивность спектральной линии;  концентрация элемента в анализируемой пробе;  и - постоянные, зависящие от условий спектрометрирования.

Почернение на фотопластинке, вызванное спектральной линией, выражается уравнением

,                                                       (3.9)

где  плотность почернения пластинки;  интенсивность света, проходящего через не зачерненную часть фотопластинки;  интенсивность света, проходящего через спектральную линию;  и  соответствующие показания гальванометра, связанного с фотоэлементом.

Для определения содержания элемента в анализируемой пробе наиболее часто используется метод трех эталонов градуировочного графика. Этот метод основан на том, что на одной и той же фотопластинке фотографируют спектры трех эталонов с известным содержанием определяемых элементов и спектры анализируемых образцов. Измеряют почернение выбранных линий, строят градуировочный график в координатах , где  разность почернения спектральных линий испытуемого элемента и линии сравнения.

3.3. Решение типовых задач

Задача 1. Определить процентное по массе содержание  марганца в стали по следующим данным спектрального анализа

|  | 0,59 | 0,74 | 1,43 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,896 | 1,02 | 1,349 | 1,105 |
|  | 0,764 | 0,748 | 0,763 | 0,76 |

Решение.

Для построения калибровочного графика рассчитываем разницу почернений  и логарифмируем значение концентрации марганца в стандартных образцах.

|  | 0,132 | 0,272 | 0,586 | 0,345 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -0,229 | -0,131 | 0,155 |  |

По полученным значениям строим график в координатах .

Рис. 3.1. Зависимость

По графику определяем значение . Для этого на оси  находим значение  и проводим перпендикуляр до пересечения с  полученной калибровочной прямой. Из найденной точки пересечения опускаем перпендикуляр на ось  и находим , что соответствует содержанию марганца .

Задача 2. Характерная интенсивная линия в спектре железа имеет длину волны . Определить частоту (), волновое число () и энергию фотона излучения .

Решение.

Так как длина волны выражена в ,  а  , все расчеты проводим в единых единицах измерения.

Энергию фотона рассчитаем по уравнению (3.5)

.

Частоту излучения рассчитываем по формуле

.

Волновое число .

Задача 3. Для качественного определения элемента, содержащегося в сплаве на основе железа, выбраны длины волн железа   и  . Фотометрически определено расстояние между линиями железа , а между первой линией железа () и линией определяемого элемента . Определить длину волны определяемого элемента .

Решение.

Расчет проводим по уравнению (3.7)

.

Задача 4. Исследуемый раствор имеет оптическую плотность, равную  0,9 при измерении в кювете с  толщиной окрашенного слоя 5см. Определить концентрацию вещества в исследуемом растворе, если стандартный раствор, содержащий  этого же элемента, имеет оптическую плотность 0,6 при измерении в кювете с толщиной окрашенного слоя .

Решение.

Если фотометрирование проводится в области подчиняемости  основному оптическому закону (3.1), то можно составить систему уравнений

;

,

где  и - толщина слоя исследуемого и стандартного раствора, соответственно.

Решая эту систему относительно , получим

.

Задача 5. Определить процентное (по массе) содержание церия в стали, если  навеску стали массой 1г растворили, перевели в колбу на 200мл, довели общий объём раствора до метки. Затем 15мл этого раствора поместили в колбу на 50мл, создали необходимые условия и фотометрировали, получив значение оптической плотности равное 0,6. Параллельно, создав аналогичные условия, фотометрировали ряд растворов, содержащих церий в стали, и получили следующие данные

|  | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,170 | 0,325 | 0,460 | 0,650 | 0,820 | 0,980 |

Решение.

По данным оптической плотности стандартных образцов строим градуировочный график . По полученному графику, зная оптическую плотность раствора анализируемой стали, находим содержание церия во взятой для анализа аликвоте, .

Расчет проводим по формуле

,

где  найденное по градуировочному графику содержание церия, г;

объём аликвоты, мл;  объём разбавления, мл;  масса навески, г.

Рис 3.2. Градуировочный график зависимости

Задача 6. Для определения хрома в стали навеску 0,9848г растворили, перевели в мерную колбу на 100мл и разбавили водой до метки. В две колбы на 50мл отобрали по 10мл  полученного раствора. В одну из колб добавили раствор, содержащий 0,006г хрома. После соответствующей одинаковой обработки оба раствора фотометрировали и получили следующие величины абсорбции:  и . Определить массовую долю (%) хрома в стали.

Решение.

Количество хрома в аликвоте определяем по уравнению (3.4)

,

где  и - оптическая плотность анализируемого раствора и этого же раствора с добавкой стандартного раствора;  и  - количество хрома в анализируемом раствора и в растворе с добавкой, г.

.

Массовую долю в процентах рассчитываем по формуле

.

3.4. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и самостоятельной работы

1. Характерная линия кремния в спектре излучения равна 250,69нм. Определить частоту (), волновое число  () и энергию фотона излучения.

2. Расстояние между двумя спектральными линиями железа  и  равно 10,5мм. Расстояние от второй линии до линии определяемого элемента равно 2,1мм. Рассчитать длину волны этого элемента и частоту излучения.

3. Энергия фотона излучения линии в спектре 10,2эВ. Определить частоту, длину волны и волновое число.

4. Частота излучения линии в спектре . Определить длину волны, волновое число и энергию фотона излучения.

5. Волновое число линии излучения . Определить длину волны, частоту излучения и энергию фотона.

6. Потенциал возбуждения линии  . Определить длину волны, частоту и волновое число.

7. Определить расстояние до линии никеля   от линии железа , если расстояние от неё до другой линии железа  равно 3,8мм.

8. Расстояние между линиями излучения меди  и  составляет 10мм. Расстояние от первой линии до линии определяемого элемента равно 7,5мм. Определить длину волны определяемого элемента и энергию его излучения.

9. Расстояние между линиями излучения основного элемента  и  составляет 8,5мм. Расстояние от  до  равно 3,5мм. Определить длину волны определяемого элемента и частоту излучения.

10. Определить расстояние линии меди  от линии железа , если расстояние от  до  равно 4,5мм.

11. Определить процентное по массе содержание марганца в медном сплаве по следующим данным спектрального анализа

|  | I | II | III | Анализируемый образец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,22 | 0,45 | 0,98 | X |
|  | 0,732 | 0,833 | 0,958 | 0,755 |
|  | 0,531 | 0,545 | 0,560 | 0,550 |

12. Определить массовую долю в процентах меди в алюминии по следующим данным фотометрирования результатов спектрального анализа

| Стандартный образец | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 0,80 | 1,20 |
|  | 0,25 | 0,54 | 0,61 |
|  | 0,50 | 0,51 | 0,55 |

Анализируемый образец имеет , .

13. Определить массовую долю в процентах никеля в стали, если при спектральном анализе получены следующие результаты

| Стандартный образец | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,86 | 3,8 | 10,23 |
|  | 0,082 | 0,108 | 0,122 |
|  | 0,062 | 0,066 | 0,047 |

Анализируемый образец имеет , .

14. Определить массовую долю молибдена в стали, если при фотометрировании получены следующие данные

| Стандартный образец | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 080 | 1,45 | 2,5 |
|  | 0,562 | 0,564 | 0,590 |
|  | 0,402 | 0,482 | 0,502 |

Анализируемый образец имеет  и .

15. Определить массовую долю в процентах хрома в стали, если при фотометрировании получены следующие результаты

| Стандартный образец | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1,23 | 4,17 |
|  | 0,07 | 0,29 | 0,86 |
|  | 0,27 | 0,25 | 0,23 |

Анализируемый образец имеет  и .

16. Оптическая плотность раствора фенилфлуороната германия с концентрацией 5мкг   в 50мл в кювете с толщиной слоя 1см равна 0,450. Определить величину молярного коэффициента поглощения.

17. Навеску стали массой 0,5г растворили и разбавили раствор в колбе на 50мл. Затем 5мл этого раствора отобрали в колбу на  50мл, и создав необходимые условия образования диметилглиоксимата никеля, фотометрировали окрашенный раствор в кювете толщиной 1см. Оптическая плотность равнялась 0,350. Определить массовую долю  никеля в стали, если молярный коэффициент поглощения равен .

18. Определить необходимое количество раствора, содержащего  никеля, необходимого для получения окрашенного раствора с оптической плотностью 0,6, если молярный коэффициент поглощения этого окрашенного соединения , а толщина кюветы 2см.

19. Молярный коэффициент поглощения тройного комплекса германий – фенилфлуорон – ПАВ равен . Определить, какое количество раствора, содержащего  германия, необходимо взять для получения раствора с оптической плотностью 0,650 в кювете 1см, колба для разбавления 50мл.

20. Определить наименьшую концентрацию золота, если фотометрирование проводится в кювете 2см, , а минимальная оптическая плотность должна быть не менее 0,05.

21. Определить массовую долю в процентах марганца в стали, если навеску стали массой 0,5г растворили в колбе на 100мл. На фотометрирование отобрали 20мл раствора. Фотометрирование анализируемого раствора проводилось в тех же условиях, что и стандартные растворы. Оптическая плотность анализируемого раствора составила 0,520.

|  | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,180 | 0,380 | 0,420 | 0,680 | 0,980 |

22. Определить массовую долю в процентах хрома в стали, если навеску стали массой 0,25г растворили в 100мл. На фотометрирование отобрали 25мл этого раствора. Фотометрирование проводили в тех же условиях, что и стандартные растворы, для которых получены следующие результаты

|  | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,100 | 0,210 | 0,430 | 0,810 | 1,200 |

Оптическая плотность анализируемого раствора стали равна 0,620.

23. Определить содержание ванадия в стали, если навеску стали массой 0,3г растворили в 100мл. На фотометрирование отобрали 25мл этого раствора. Фотометрирование проводили при тех же условиях, что и стандартные растворы, для которых получены следующие результаты

|  | 4 | 8 | 16 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,3 |

Оптическая плотность анализируемого раствора стали равна 0,748.

24. Определить содержание молибдена в стали, если навеску стали массой 0,51г растворили в 100мл. На фотометрирование отобрали 20мл этого раствора. Фотометрировали в тех же условиях, что и стандартные растворы, для которых получены следующие результаты

|  | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,150 | 0,310 | 0,640 | 1,200 |

Оптическая плотность анализируемого раствора стали равна 0,680.

25. Определить содержание титана в стали, если навеску стали массой 1г растворили в 200мл. На фотометрирование отобрали 25мл этого раствора. Фотометрировали в тех же условиях, что и стандартные растворы, для которых получены следующие результаты

|  | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,08 | 0,175 | 0,350 | 0,720 |

Оптическая плотность анализируемого раствора стали равна 0,545.

26. При определении золота  в сплаве по методу добавок навеску сплава массой 0,02г перевели в раствор, объём которого довели до 50мл. В две мерные колбы на 50мл отобрали аликвоту полученного раствора по 1мл. В одну колбу добавили стандартный раствор, содержащий 0,0005г золота, и все необходимые реактивы, затем довели объём раствора до 50мл. Результаты измерений  и . Определить массовую долю в процентах золота в сплаве.

27. При анализе сплава на содержание титана методом добавок навеску сплава массой 0,502г растворили и довели объём раствора до 100мл. Аликвоту раствора 20мл отобрали в две мерные колбы, в одну из которых добавили раствор, содержащий 0,001г титана. После добавления необходимых реагентов объём растворов довели до 50мл и фотометрировали, получив  и . Определить массовую долю в процентах титана в сплаве.

28. Навеску стали массой 1,1г растворили и довели объём раствора в колбе до 100мл. Из этого раствора в две колбы на 100мл отобрали аликвоты по 15мл. В одну из колб добавили раствор, содержащий 0,0015г молибдена. После добавления необходимых реактивов и доведения объёмов до 100мл получили следующие результаты фотометрирования    и . Определить массовую долю в процентах молибдена в стали.

29. При анализе образца на содержание золота методом добавок навеску сплава массой 0,015г перевели в раствор, объём которого довели до 100мл. В две мерные колбы на 50мл отобрали аликвоту полученного раствора по 2мл. В одну колбу добавили стандартный раствор, содержащий 0,0003г золота, добавили все необходимые реактивы и довели объём раствора до 50мл. Результаты измерений  и . Определить массовую долю в процентах золота в сплаве.

30. Навеску образца массой 0,15г растворили и довели объём раствора в колбе до 100мл. Из этого раствора в две колбы на 50мл отобрали аликвоты по 10мл. В одну из колб добавили раствор, содержащий 0,001г осмия. После добавления необходимых реактивов и доведения объёмов до 50мл получили следующие результаты фотометрирования:    и . Определить массовую долю в процентах осмия в образце.

4. Сравнительная характеристика методов определения количественного состава материалов

Современный контроль химического состава различных материалов и готовой продукции металлургического производства включает все три группы методов анализа: химические, физико-химические и физические методы. Такой широкий спектр методов и методик позволяет решать весь круг возможных задач анализа с точки зрения метрологических требований: природы материала, порога чувствительности метода, воспроизводимости, точности, селективности и т.д.

Для выбора соответствующей схемы анализа и метода определения исследуемого элемента необходимо знать примерный качественный состав анализируемого материала и количественное соотношение определяемого и сопутствующих элементов в нём.

При поведении сравнительной характеристики методов количественного определения вещества в анализируемом материале студент в своём ответе должен осветить как изучаемый, так и самостоятельно проработанный материал методов анализа по заданному элементу: учебники, монографии и государственные стандарты.

В работе необходимо осветить следующие вопросы:

1. Цель поставленной задачи и характеристику анализируемого материала.

2. Краткую теоретическую и практическую суть выбранных методов с указанием схем используемых для анализа приборов и полным объяснением расчетных формул.

3. Подробно описать методику с указанием химических реакций, расчетов и графиков.

4. Сделать выводы, подчеркивающие сравнительную характеристику предлагаемых методов анализа данного элемента в заданном объекте.

4.1. Задачи для контрольных работ, домашних заданий и самостоятельной работы

1. Определение железа в рудах.

2. Определение оксидов магния и кальция в рудах.

3. Определение оксидов магния и кальция в шлаках и флюсах.

4. Определение углерода в чугунах.

5. Определение углерода в низкоуглеродистых сталях.

6. Определение углерода в легированных сталях.

7. Определение кремния в чугунах.

8. Определение кремния в сталях.

9. Определение кремния в железных рудах.

10. Определение фосфора в чугунах.

11. Определение фосфора в сталях.

12. Определение марганца в ферромарганце.

13. Определение марганца  в сталях.

14. Определение ванадия в феррованадии.

15. Определение ванадия в сталях.

16. Определение хрома в феррохроме.

17. Определение хрома в низколегированных сталях.

18. Определение хрома в высоколегированных сталях.

19. Определение молибдена в сталях.

20. Определение вольфрама в сталях.

21. Определение меди в цветных сплавах.

22. Определение олова в цветных сплавах.

23. Определение цинка в цветных сплавах.

24. Определение серы в чугунах.

25. Определение серы в сталях.

26. Определение серы в углях и коксе.

27. Определение диоксида кремния в шлаках.

28. Определение титана в сталях.

29. Определение алюминия в сталях.

30. Определение фаз алюминия в сталях ().

Литература

- Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа. – М.: Химия, 1973. – 578 с.

- Алексеев В.Н. Количественный анализ. – М.: Химия, 1972. – 504 с.

- Дымов А.М. Технический анализ. – М.: Металлургия, 1964. – 335 с.

- Степин В.В., Курбатов В.И., Федорова Н.Д. Анализ черных металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 1980. – 266 с.

- Степин В.В. Анализ цветных металлов и сплавов. – М.: Металлургия,  1974. – 115 с.

- Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. – М.: Химия, 1979. – 479 с.

- Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа. – М.: Химия, 1968. – 382 с.

- Орешенкова  Е.Г.  Спектральный   анализ.  –   М.: Высш. школа,  1982. – 375 с.

# Text boxes

15,2

15,2

Ax

Cx